Общество с ограниченной ответственностью

119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 41, строение 1, этаж 9, пом.I, ком.28

ИНН 9701061209 КПП 772901001, р/с 40702810402830002305, БИК 044525593

Тел. 8-916-618-27-49, sportsetka@mail.ru

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

Размер

Структура

Разрывная прочность, кгс

ячеи (мм)/ d нити (мм)

Сетка заградительная белая,

140 на одну ячею в сухом

безузловая, материал

40-100/4

виде

негорючий полиамид

Характеристики

Полиамид

1,14 г/см3

Плотность

Удельный вес

1,17

Температура размягчения

170 °С

Температура плавления

215 °С

Разрывное удлинение

до 50%

потеря до 15%

Разрывная нагрузка в мокром состоянии

(при высыхании разрывная нагрузка

восстанавливается)

Стойкость к воздействиям

—

Солнечных лучей

Хорошая

Температуры от –50 до +60

Хорошая

Кислот

Недостаточная

Хорошая

Щелочей

(повреждается в горячих щелочях)

Микроорганизмов

Хорошая

(гниение, плесень)

Насекомых

Не поедается

Огня

Не горит

Гибкость

Хорошая

Способность поглощения энергии

Высокая

Стойкость к ударным нагрузкам (рывкам)

Хорошая

Электростатические свойства

Диэлектрик

Влагопоглощение

4%

Преимущества: Изделия

имеют

высокую

прочность,

сопротивление

к истиранию

и ударным нагрузкам. Стойки к действию щелочей и гниению. Средние изоляционные

свойства.

Недостатки: Неустойчивость к действию концентрированных кислот и органических

растворителей.

Генеральный директор Кальченко Т.А.

Генеральный директор Кальченко Т.А.