Общество с ограниченной ответственностью

119415, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 41, строение 1, этаж 9, пом.I, ком.28

ИНН 9701061209 КПП 772901001, р/с 40702810402830002305, БИК 044525593

# Тел. 8-916-618-27-49, sportsetka@mail.ru
ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

| Структура |  | Размер ячеи (мм)/ d нити (мм) |  | Разрывная прочность, кгс |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетка заградительная белая, безузловая, материал негорючий полиамид |  | 40-100/4 |  | 140 на одну ячею в сухом виде |  |
| Характеристики |  |  | Полиамид |  |  |
| Плотность |  |  | 1,14 г/см3 |  |  |
| Удельный вес |  |  | 1,17 |  |  |
| Температура размягчения |  |  | 170 °С |  |  |
| Температура плавления |  |  | 215 °С |  |  |
| Разрывное удлинение |  |  | до 50% |  |  |
| Разрывная нагрузка в мокром состоянии |  |  | потеря до 15% (при высыхании разрывная нагрузка восстанавливается) |  |  |
| Стойкость к воздействиям |  |  | — |  |  |
| Солнечных лучей |  |  | Хорошая |  |  |
| Температуры от –50 до +60 |  |  | Хорошая |  |  |
| Кислот |  |  | Недостаточная |  |  |
| Щелочей |  |  | Хорошая (повреждается в горячих щелочях) |  |  |
| Микроорганизмов (гниение, плесень) |  |  | Хорошая |  |  |
| Насекомых |  |  | Не поедается |  |  |
| Огня |  |  | Не горит |  |  |
| Гибкость |  |  | Хорошая |  |  |
| Способность поглощения энергии |  |  | Высокая |  |  |
| Стойкость к ударным нагрузкам (рывкам) |  |  | Хорошая |  |  |
| Электростатические свойства |  |  | Диэлектрик |  |  |
| Влагопоглощение |  |  | 4% |  |  |
|  | Преимущества: Изделия имеют высокую прочность, сопротивление к истиранию |  |  |  |  |
|  | и ударным нагрузкам. Стойки к действию щелочей и гниению. Средние изоляционные |  |  |  |  |
|  | свойства. |  |  |  |  |
|  | Недостатки: Неустойчивость к действию концентрированных кислот и органических |  |  |  |  |
|  | растворителей. |  |  |  |  |

Генеральный директор Кальченко Т.А.